气凝胶绝热涂料

一、产品简介

气凝胶绝热涂料，是一款融合前沿科技与创新配方的高性能涂料。它以纳米级多孔结构气凝胶为核心成分，搭配优质成膜物质及功能性助剂制备而成，具有轻薄、安全、节能、抗裂耐久、易修缮和多饰面配套等优点，有效降低建筑能耗，或与其它保温材料配合使用降低保温层厚度，提升安全性。

二、产品特点

- 1.隔热保温节能：具有“双高一低”的绝热功能，即高光反射、高热发射和低热传导性能。

- 2. 疏水透气抗结露：独特的疏水透气结构，可减少温差导致的表面凝水现象，抑制霉菌滋生，保持基材洁净。

3. 轻薄安全：比重轻，涂层厚度仅1mm ~3mm，减轻结构荷载；同时具有高附着力，避免脱落风险。

4. 健康环保：以水为分散介质，无添加甲醛、苯等有毒有害物质，对环境人体友好，符合环保要求。

5. 节省工期：工序简单，操作简便，可批涂可喷涂，厚涂不开裂，特别对于旧改，无需更改现有构造，节省翻新工序。

三、应用范围

1. 建筑领域：广泛应用于建筑物的内外墙、屋顶、地下室、门窗等部位，可有效提高建筑物的保温隔热性能，降低空调、供暖能耗，同时防止墙面、天花板等出现结露现象，改善室内居住环境。

2. 工业领域：适用于各类工业设备、管道、储罐的保温隔热与防结露处理，如石油化工、电力、冶金、食品、制药、水利等行业，能减少设备散热损失，提高能源利用效率，防止设备因结露而腐蚀损坏，保障工业生产的安全与稳定运行。

3. 冷链物流：在冷库、冷藏车、冷藏集装箱等冷链设施中使用，可有效维持低温环境，减少冷量散失，防止箱体表面结霜、结露，保证货物的质量与新鲜度，降低冷链运营成本。

4. 其他领域：还可应用于船舶、车辆、航空航天等领域，满足其对保温隔热、防结露及轻量化的特殊要求 ，提升设备性能与运行安全性。

四、施工方法

1. 基层处理：施工前，需确保基材表面清洁、干燥、平整，无油污、灰尘、铁锈、松动物等杂质。对于金属基材，应进行除锈防锈处理；对于混凝土、木材等基材，需进行打磨修补，使其表面平整光滑，并涂刷配套的底漆，增强涂料附着力。

2. 涂料搅拌：打开涂料包装桶后，使用电动搅拌器将涂料充分搅拌均匀，确保气凝胶颗粒与其它成分混合均匀。若涂料过于粘稠，可根据施工要求，适量添加清水稀释，一般添加量不超过涂料重量的5%（一桶20L涂料添加不超过500ml清水），并再次搅拌均匀。

3. 施工方式

批刮：用锯齿抹刀取适量涂料，轻压批刮，厚度控制在1-2mm ，待第一遍干燥后，进行第二遍批刮，可多次批刮，每次厚度不超过2mm，且相邻两层批刮方向要交错。批刮过程中，要注意压实，防止出现气泡和空鼓。

喷涂：选用合适的喷枪（如无气喷枪），将涂料喷涂在基材表面。喷涂时，喷枪与基材表面应保持垂直，距离控制在20 - 30cm，压力调整至0.4 - 0.6MPa，以保证涂料均匀雾化并附着在基材上。喷涂施工效率高，涂层平整度好，但需注意喷涂环境的通风和防护，避免涂料飞溅。每遍喷涂厚度可控制在1 - 2mm，一般喷涂2 - 3遍，每遍间隔时间为1 - 2小时。

五、注意事项

1、施工温度应在5℃ - 35℃之间，空气相对湿度不超过85%。在高温、高湿、大风或雨天等恶劣天气条件下，不宜进行施工，以免影响涂料的干燥速度和附着力。

- 2、施工过程中，要注意保持施工现场的通风良好，避免操作人员吸入过多的涂料雾气。同时，应佩戴好防护用品，如口罩、手套、护目镜等，确保施工安全。如不慎入眼，立即用大量清水冲洗，如误食请立即就医。

3、每遍涂层施工完毕后，应进行质量检查，如发现有漏涂、流挂、气泡等缺陷，应及时进行修补。待最后一遍涂层完全干燥固化后（一般需养护3 - 7天，具体时间根据环境温度和湿度而定），方可进行后续的装饰或使用。

五、储存与运输

- 1、储存：产品应储存于阴凉、干燥、通风的仓库内，避免阳光直射和雨淋，远离火源与儿童接触范围。储存温度宜在5℃ - 35℃之间，产品保质期为12个月。

- 2、运输：在运输过程中，应防止产品受暴晒、雨淋、重压和碰撞。产品为水性环保型，可按普通货物运输，但需避开易燃易爆品混装。