气凝胶绝热涂料

------工业蒸汽/冷热介质输送管道保温隔热应用

- 方案背景

- 针对工业厂区蒸汽输送管道、冷热介质循环管道全工况保温隔热需求，采用纳米气凝胶绝热涂料为核心材料，适配-40℃~150℃宽温域工况，解决传统保温材料冷热交替易开裂脱落、保温层下腐蚀、施工繁琐等痛点，实现管道超低热损、长效节能、稳定防护的核心需求，适配碳钢、不锈钢等各类管道基材，适用于化工、热电、冶金、制药、食品加工等全工业领域。

二、核心参数

- 耐温范围：-40℃~150℃，高温下保持纳米多孔结构稳定，低温无脆裂风险。

- 导热系数：≤0.044 W/(m·K), 耐酸碱性能

- 太阳光反射比：≥0.85，近红外反射比≥0.85，高效阻隔太阳辐射热 ；

- 无毒无害，水性配方,无刺激性气味

- 核心优势：

- 1. 宽温耐候，抗冷热交变不开裂：耐受-40℃~150℃连续工况温度，可应对管道启停、介质温度骤变的冷热交替冲击，冷热介质管道冷量损耗减少50%以上，蒸汽管道热损降低40%~55%，经500次以上冷热循环，涂层无开裂、无鼓泡、无脱落，柔韧性优异，可适配管道热胀冷缩的物理形变，彻底解决传统保温层接缝开裂、硬质保温材料脆化脱落的行业痛点。

2. 一体化防护，杜绝管道腐蚀：涂料为致密成膜型憎水结构，隔绝水汽、油污、酸碱介质与管道基材的接触，从根源避免保温层下腐蚀，同时兼具耐工业大气、耐轻微化学介质侵蚀的特性，无空鼓分层，既保温又护管，延长管道本体使用寿命。

3. 施工便捷适配性强，无保温死角：可喷涂、刷涂、辊涂，完美适配管道直管段、弯头、法兰、阀门、三通等异形部位施工，无拼接缝隙、无保温盲区，相比传统岩棉包裹+铝皮外护的多层施工工艺，施工效率提升60%以上，无需大型设备，厂区现场即可施工，不影响管道短停检修节奏。

4. 环保长效，运维成本极低：水性环保配方，无VOC、无有害挥发物，施工无粉尘污染；涂层固化后耐老化、抗紫外线、耐机械轻微磕碰，使用寿命≥10年，无需频繁更换维护，全生命周期综合成本远低于传统保温材料，节能收益2~3年即可回收初期投入。

三、核心适用工况与应用场景

✅ 工业高温蒸汽输送管道（饱和蒸汽/过热蒸汽，温度80~150℃）：降低蒸汽沿途温降，保证末端用汽品质，减少蒸汽冷凝水损耗，提升供热效率。

✅ 低温冷媒输送管道（乙二醇、冷水、液氮等，温度-40~25℃）：有效保冷防凝露，杜绝管道外壁结露滴水导致的设备锈蚀、地面湿滑、冷量流失问题。

✅ 高低温交替介质循环管道（化工反应釜夹套、冷热交换器管路）：耐受介质温度频繁切换，稳定保温隔热，无涂层失效风险。

✅ 各类工业厂区架空/埋地/管廊管道：架空管道抗风雨日晒老化，埋地管道耐土壤腐蚀，适配室内外全环境安装。

- 施工工艺

- 1、基础要求

适用基材：碳钢、不锈钢、镀锌钢管等工业管道常用基材；施工环境温度：5~40℃，湿度≤85%，无雨雪、大风天气；管道基面含水率＜8%。

- 施工工序

- ①. 基层预处理：清除管道表面油污、浮锈、氧化皮、旧保温层残留，对锈蚀部位做除锈处理（达Sa2.5级/St3级），基面平整无毛刺、无空鼓，裂缝/凹陷处用专用腻子修补找平。

②. 涂层施工：优先采用高压无气喷涂，也可刷涂/辊涂；分1~3道施工，干膜总厚度2~5mm 即可满足-40~150℃全工况保温需求，层间间隔4~8小时（常温），薄涂多遍，确保涂层均匀无流挂、无针孔。

③. 固化养护：常温下自然固化24小时即可投入使用，低温环境可延长至72小时；异形部位（法兰/阀门）可加厚至5mm增强防护，施工完成后无后续繁琐养护。

3、配套优化

① .在气凝胶涂料施工前，涂刷一道耐高温防锈底漆（干膜30μm），增强防腐性能，涂层体系更稳定。

②.气凝胶涂层施工完成后，涂刷一道耐磨防水面漆/反射隔热面漆。

- 核心优势

| - 对比项 | - 气凝胶绝热涂料 | - 传统岩棉/硅酸铝+铝皮 | 聚氨酯保冷发泡 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 导热系数 | ≤0.044W/(m·K) 太阳光反射比：≥0.85 近红外反射比≥0.85 | - 0.040~0.065 W/(m·K) | - 低温导热优，≥80℃易碳化失效 |
| - 耐温范围 | - -40℃~150℃ 宽温域 - 适配蒸汽/冷热介质 | - -20℃~600℃ - 但冷热交替易开裂 | -20℃~80℃， 高温工况禁用 |
| - 防腐蚀能力 | - 致密成膜憎水， - 防CUI腐蚀一体护管 | - 岩棉吸潮返潮， - 易引发管道腐蚀 | 发泡层易空鼓， 水汽渗入后腐蚀管道 |
| - 施工适配性 | - 喷涂/刷涂，无死角， - 适配异形件，效率高 | - 多层包裹拼接，法兰阀门易留盲区，施工慢 | - 现场发泡工艺复杂，低温施工难度大 |
| - 使用寿命 | - ≥10年免频繁更换 | - 3~5年，易老化脱落 - 需定期维护 | - 5~8年，高温易老化，低温易脆裂 |
| - 综合成本 | - 初期投入略高，节能收益高，全生命周期成本低 | - 初期投入低，运维更换 - 频繁，综合成本高 | 仅适配低温，高温失效需返工，成本高 |

六、方案核心价值与效益

①节能降耗核心收益

气凝胶涂料的特性，可使蒸汽管道沿途温降控制在≤2℃/km，冷热介质管道冷量流失减少50%以上，单条工业蒸汽主管网年节约标煤可达数十吨至数百吨，化工/热电厂区整体能耗降低3%~8%，节能收益显著，投入回收期短。

②运维减负降本

涂层无拼接、无脱落、无腐蚀隐患，无需定期拆除更换保温层，大幅减少管道巡检、维护、返工的人工与物料成本，同时避免因保温层失效导致的介质损耗、设备故障停机等间接损失。

③安全合规提质

燃烧性能等级可定制，水性环保配方，施工与使用过程无污染物排放，满足环保要求；涂层表面平整，无尖锐边角，提升厂区管廊的安全运维系数。

七、质量保障与售后

1. 材料保障：气凝胶涂料均经过第三方检测，各项性能指标均符合工业管道保温标准，提供完整检测报告。

2. 施工保障：可提供标准化施工指导，协助现场施工交底，确保涂层施工质量达标；涂层施工后，质保期内出现开裂、脱落等质量问题，免费提供技术解决方案。

3. 售后保障：提供全周期技术服务，针对不同工况、管径的管道，可定制涂层厚度与施工方案，满足个性化保温需求。