气凝胶绝热涂料

------化工/石化储罐、反应釜外壁应用

一、方案背景与适用场景

化工/石化行业的储罐、反应釜作为介质储存与反应核心设备，长期面临极端温度波动（-40℃~200℃）、酸碱介质腐蚀、太阳辐射热累积等多重挑战，易出现介质蒸发损耗、设备腐蚀老化、能耗过高、安全风险升高等问题。本方案采用气凝胶绝热涂料，通过“隔热+防腐”设计，精准匹配储罐、反应釜外壁涂装需求，同时满足工业节能降耗与设备长效运行的核心诉求，符合SH/T 3022-2019《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》要求。

二、核心参数

- 耐温范围：-40℃~200℃，高温下保持纳米多孔结构稳定，低温无脆裂风险。

- 导热系数：≤0.044 W/(m·K),耐酸碱性能

- 太阳光反射比：≥0.85，近红外反射比≥0.85，高效阻隔太阳辐射热 ；

- 无毒无害，水性配方,无刺激性气味

三、核心优势

1. 隔热防腐，杜绝双重隐患

涂料通过“纳米多孔隔热层+致密防腐膜”结构，同步解决传统方案“保温层下腐蚀”与“隔热效果差”的痛点。气凝胶的纳米孔隙形成“无穷隔热板效应”，抑制热传导与辐射；防腐底漆与交联树脂形成致密防护层，阻隔水汽、酸碱介质渗透，从根源避免设备锈蚀。

- 耐温宽幅适配，恒温稳定、降耗显著

- 针对-40℃低温到200℃高温的工况波动，涂料保持物理化学性能稳定，无开裂、粉化现象。在夏季高温环境中，可使储罐表面温度降低，避免介质因温度骤升气化蒸发损耗；冬季低温时防止设备冻裂，保障介质储存与反应工艺稳定性 。

3. 轻薄耐用易施工，综合效益突出

涂层厚度薄，不增加设备负重，适配储罐、反应釜复杂曲面施工。施工仅需3-4道工序，采用无气喷涂或刷涂方式，工期较传统方案缩短50%；涂层使用寿命≥8年，疏水防潮不挂污，减少后期维修频次与停机损失 。

- 施工工艺

- 1. 施工前准备

- 表面处理：清除设备表面油污、锈迹、焊渣等附着物，碳钢/不锈钢表面除锈标准达到Sa2.0级（符合GB/T 8923.1标准），确保表面清洁、干燥、无松动杂质。

- 环境要求：施工温度5~40℃，相对湿度≤85%，严禁雨天、雪天或大风天气施工，避免涂层起泡、附着力下降。

- 涂层施工流程

| - 涂层类型 | - 施工要求 | - 厚度规格 | - 间隔时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 环氧富锌底漆 | - 刷涂/喷涂2遍， - 均匀无流挂 | 单遍30~40μm，总厚60~80μm | - 两遍间隔60~120min |
| - 气凝胶 - 绝热中涂 | - 电动搅拌均匀（可加5%水调节粘度），无气喷涂≥2遍 | - 单遍1~2mm， - 总厚度按设计要求 | - 15~25℃下间隔≥6h，低温环境延长至8h以上 |
| - 耐候面漆 | - 配套热反射面漆，刷涂/喷涂2遍 | - 单遍30~40μm，总厚60~80μm | - 两遍间隔60~120min |

- 养护：施工完成后自然干燥≥72h（常温通风条件），低温高湿环境延长至96h，避免过早接触水汽与腐蚀性介质；

- 验收标准：涂层外观均匀无开裂、流挂，干膜厚度符合设计要求，隔热效果通过红外测温验证。

六、应用效益

本方案通过气凝胶绝热涂料的隔热防腐特性，实现化工/石化储罐、反应釜的安全运行、能耗降低与寿命延长三重目标。与传统保温防腐方案相比，综合节能率达30%以上，设备维护成本降低60%，同时满足环保与安全法规要求，助力企业在“双碳”目标下实现绿色高效生产。